ANGHEL MIHAI ADRIAN

AN  III-A  GRUPA 1

# TEMA: STRUCTURA CU DOUĂ NIVELURI ÎN CADRE DIN

BETON ARMAT

Să se proiecteze structura din beton armat pentru o clădire cu 2 niveluri având următoarele caracteristici:

- Deschideri:

L1=12 m	L2=9 m

- Travee:

t=5 m

- Încărcări la nivelul acoperişului:

zăpadă qz=150 [daN/m2]

hidroizolaţii şi termoizolaţii qi=300 [daN/m2]

- Încărcări la nivelul etajului curent:

pardoseala qp=150 [daN/m2]

utile qu=1100 [daN/m2]

- Înălţimea de nivel:

Het=4.8 m

- Presiunea convenţională pe teren:

Pconv=0.2 [N/mm2]

- Materiale

Oţel tip PC 52

Beton Bc 20

CERINŢE:

Piese scrise:

- Proiectarea şi predimensionarea elementelor structurale;

- Dimensionarea secţiunilor din beton armat pentru placa armată pe o singură direcţie, grinzi, stâlpi şi fundaţii;

- Analiza statică a structurii;

Piese desenate:

- Secţiunea transversală;

- Plan de cofraj şi armare pentru placă;

- Plan de cofraj şi armare pentru grinda secundară;

- Plan de cofraj şi armare pentru grinda principală;

- Plan de cofraj şi armare stâlp;

- Plan de cofraj şi armare fundaţii;

Scara 1:50.

## Predimensionare

- Calculul luminilor

d01=

d02=

2.  Placă

h=

a=20 mm, acoperirea cu beton

hpl=h+a=62.1428+20=82.1428 mm

Considerăm hpl=90 mm

3.  Grinda secundară

hgr sec=

bgr sec=

4. Grinda principală

hgr pp=

bgr pp=

Calculul planşeului peste parter

Evaluare încărcări peste planşeu (kN/m2).

| Tipul încărcării | Încărcări normate | Gruparea fundamentală (încărcări de calcul) |
| --- | --- | --- |
|  | qn [kN/m2] | n | qc=n*qn [kN/m2] |
| Încărcări permanente |
| Greutate proprie placă (g1) | hplacă*γba | 1.1 | 2.475 |
| Pardoseala(g2) | qpardoseală | 1.2 | 1.8 |
| Total | 4.275 |
| Încărcări temporare |
| Încărcare utilă (p) | qutil | 1.2 | 13.2 |
| Total general | 17.475 |

Calculul momentelor încovoietoare.

| Secţiunea | Coeficienţi de influenţă | Deschiderea de calcul | Încărcarea permanentă | Încărcarea temporară | M+max | M-max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | C |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.072 | 0.099 | -0.026 | 2.175 | 4.275 | 13.2 | 7.638 |  |
| B | -0.105 | 0.014 | -0.120 | 2.175 | 4.275 | 13.2 |  | 9.616 |
| 2 | 0.033 | 0.079 | -0.046 | 2.175 | 4.275 | 13.2 | 5.6 |  |
| C | -0.079 | 0.032 | -0.111 | 2.175 | 4.275 | 13.2 |  | 8.529 |
| 3 | 0.046 | 0.085 | -0.039 | 2.175 | 4.275 | 13.2 | 6.23 |  |
| D | -0.079 | 0.032 | -0.111 | 2.175 | 4.275 | 13.2 |  | 8.529 |
| 4 | 0.046 | 0.085 | -0.039 | 2.175 | 4.275 | 13.2 | 6.23 |  |
| E | -0.079 | 0.032 | -0.111 | 2.175 | 4.275 | 13.2 |  | 8.529 |
| 5 | 0.046 | 0.085 | -0.039 | 2.175 | 4.275 | 13.2 | 6.23 |  |
| F | -0.079 | 0.032 | -0.111 | 2.175 | 4.275 | 13.2 |  | 8.529 |
| 6 | 0.046 | 0.085 | -0.039 | 2.00 | 4.275 | 13.2 | 5.274 |  |
| G | -0.079 | 0.032 | -0.111 | 2.00 | 4.275 | 13.2 |  | 7.2117 |
| 7 | 0.046 | 0.085 | -0.039 | 2.00 | 4.275 | 13.2 | 5.274 |  |
| H | -0.079 | 0.032 | -0.111 | 2.00 | 4.275 | 13.2 |  | 7.2117 |

Dimensionarea armăturii

a=20 mm

| Secţiuni | xi (mm) | Mi [kNm] | Aainecesar (mm2) | Aaiefectiv | Armare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.354 | 7.638 | 556.78 | 644 | 5Φ10/5Φ8 | 0.92% |  |
| B | 12.022 | 9.616 | 715.59 | 644 | 5Φ8/5Φ10 | 0.92% |  |
| 2 | 6.722 | 5.6 | 400.168 | 448 | 2.5Φ10/5Φ8 | 0.64% |  |
| C | 10.541 | 8.529 | 627.45 | 644 | 5Φ8/5Φ10 | 0.92% |  |
| 3 | 7.524 | 6.23 | 447.88 | 448 | 2.5Φ10/5Φ8 | 0.64% |  |
| D | 10.541 | 8.529 | 627.45 | 644 | 5Φ8/5Φ10 | 0.92% |  |
| 4 | 7.524 | 6.23 | 447.88 | 448 | 2.5Φ10/5Φ8 | 0.64% |  |
| E | 10.541 | 8.529 | 627.45 | 644 | 5Φ8/5Φ10 | 0.92% |  |
| 5 | 7.524 | 6.23 | 447.88 | 448 | 2.5Φ10/5Φ8 | 0.64% |  |
| F | 10.541 | 8.529 | 627.45 | 644 | 5Φ8/5Φ10 | 0.92% |  |
| 6 | 6.312 | 5.274 | 375.715 | 448 | 2.5Φ10/5Φ8 | 0.64% |  |
| G | 8.794 | 7.2117 | 523.47 | 644 | 5Φ8/5Φ10 | 0.92% |  |
| 7 | 6.312 | 5.274 | 375.715 | 448 | 2.5Φ10/5Φ8 | 0.64% |  |
| H | 8.794 | 7.2117 | 523.47 | 644 | 5Φ8/5Φ10 | 0.92% |  |

716	       627	   627	               627	            627	           523

556	          400	      448	    448	  	  448	             375	      375

Calculul grinzii secundare curente

Încărcări permanente (g):

  - greutate proprie placă:

  - greutate proprie grindă:

  - greutate proprie pardoseală:

gpermanent=6+2.82+4.365=13.185   [kN/m]

Încărcări temporare (p):

- încărcarea utilă:

gtemporar=32.01    [kN/m]

Calculul momentelor încovoietoare.

| Secţ | Coeficient de influenţă | Deschid de calc | Încărc perm(g) | Încărc temp(p) | M+max | M-max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.072 | 0.099 | -0.026 | 4.65 | 13.184 | 32.01 | 89.05 |  |
| B | -0.105 | 0.014 | -0.120 | 4.65 | 13.184 | 32.01 |  | 112.99 |
| 2 | 0.033 | 0.079 | -0.046 | 4.60 | 13.184 | 32.01 | 62.71 |  |
| C | -0.079 | 0.032 | -0.111 | 4.60 | 13.184 | 32.01 |  | 97.22 |
| 3 | 0.046 | 0.085 | -0.039 | 4.60 | 13.184 | 32.01 | 70.40 |  |
| D | -0.079 | 0.032 | -0.111 | 4.60 | 13.184 | 32.01 |  | 97.22 |
| 4 | 0.046 | 0.085 | -0.039 | 4.60 | 13.184 | 32.01 | 70.40 |  |
| E | -0.079 | 0.032 | -0.111 | 4.60 | 13.184 | 32.01 |  | 97.22 |
| 5 | 0.033 | 0.079 | -0.046 | 4.60 | 13.184 | 32.01 | 62.71 |  |
| F | -0.105 | 0.014 | -0.120 | 4.65 | 13.184 | 32.01 |  | 112.99 |
| 6 | 0.072 | 0.099 | -0.026 | 4.65 | 13.184 | 32.01 | 89.05 |  |

Dimensionarea armăturii longitudinale

●  Secţiuni de câmp

●

Dacă Mcâmp<Mx=hpl => x<hpl => secţiune dreptunghiulară bp*h

Dacă Mcâmp > Mx=hpl => x>hpl => secţiune T

bpl=1170  mm	 		a=35  mm

hpl=90  mm			PC 52 => Ra=300  N/mm2

bgr.sec=250  mm		BC 20 => Rc=12.5 N/mm2

| Secţiune | Mi | xi | Aainecesar | Aaiefectiv | Armare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89.05 | 13.28 | 647.4 | 663 | 2Φ18,1Φ14 | 0.57% |
| B | 112.99 | 85.64 | 892 | 889 | 2Φ18,1Φ22 | 0.76% |
| 2 | 62.71 | 9.31 | 454 | 509 | 2Φ18 | 0.44% |
| C | 97.22 | 72.57 | 756 | 764 | 3Φ18 | 0.66% |
| 3 | 70.40 | 10.47 | 508.4 | 509 | 2Φ18 | 0.44% |
| D | 97.22 | 72.57 | 756 | 764 | 3Φ18 | 0.66% |
| 4 | 70.40 | 10.47 | 508.4 | 509 | 2Φ18 | 0.44% |
| E | 97.22 | 72.57 | 756 | 764 | 3Φ18 | 0.66% |
| 5 | 62.71 | 9.31 | 454 | 509 | 2Φ18 | 0.44% |
| F | 112.99 | 85.64 | 892 | 889 | 2Φ18,1Φ22 | 0.76% |
| 6 | 89.05 | 13.28 | 647.4 | 663 | 2Φ18,1Φ14 | 0.57% |

Calculul grinzii secundare la forţă tăietoare

Determinarea eforturilor secţiunale

Valorile maxime şi minime ale forţelor tăietoare se pot determina cu ajutorul coeficienţilor de influenţă, folosind relaţiile de forma:

În aceste relaţii g şi p reprezintă încărcările permanente şi temporare pe unitate de lungime, iar t0 deschiderea de calcul. Coeficienţii de influenţă au fost notaţi cu α, β, γ.

Valorile numerice şi semnele coeficienţilor de influenţă pentru grinda cu cinci deschideri egale, precum şi valorile maxime şi minime în secţiunile de la faţa reazemelor sunt date în tabelul următor:

| Secţiuni | Coeficienţi de influenţă | Deschid de calc | Încărc perm(g) | Încărc temp(p) | Q+max | Q-max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α | β | γ |  |  |  |  |  |
| A | 0.395 | 0.447 | -0.053 | 4.65 | 13.184 | 32.01 | 90.75 |  |
| Bst | -0.605 | 0.014 | -0.620 | 4.65 | 13.184 | 32.01 |  | 129.37 |
| Bdr | 0.526 | 0.598 | -0.072 | 4.60 | 13.184 | 32.01 | 119.95 |  |
| Cst | -0.474 | 0.103 | -0.577 | 4.60 | 13.184 | 32.01 |  | 113.70 |
| Cdr | 0.500 | 0.591 | -0.091 | 4.60 | 13.184 | 32.01 | 117.34 |  |
| P | -0.474 | 0.103 | -0.557 | 1.54 | 13.184 | 32.01 |  | 38.06 |

Dimensionarea etrierilor

Din calcul au reieşit următoarele rezultate pentru

- Φ: diametrul etrierilor;

- ae: distanţa între doi etrieri consecutivi;

| Secţiunea | A | Bst | Bdr | Cst | Cdr | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| ae (cm) | 25 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 30 |

Reguli constructive pentru armături transversale

Diametrele minime ale etrierilor la carcasele legate cu sârmă:

□	d/4 din diametrul maxim al armăturilor longitudinale;

□	6 mm pentru grinzi cu h<800 mm;

□	8 mm pentru grinzi cu h>800 mm;

La grinzile cu lăţime peste 400 mm se prevăd etrieri cu minim patru ramuri. Se prevăd etrieri închişi:

□	pe toată lungimea grinzilor independente, fără placă la talpa

superioară;

□	în zonele în care există armături de rezistenţă şi la partea

superioară  a grinzilor care fac parte din planşee, sau au

placa la talpa superioară (secţiuni în formă de T);

Distanţele admise între etrieri:

□	pe porţiunile pe care există armătură comprimată rezultată

din calcul: ae<15d.(În care d este diametrul minim al

armăturilor longitudinale din zona comprimată.)

□	ae< 300 mm ;

□	 mm;

Ancorarea armăturilor

La grinzile solicitate preponderent la încărcări gravitaţionale, în cazul în care nu se realizează o corelare riguroasă a armăturii longitudinale cu diagrama înfăşurătoare de momente, în mod acoperitor barele la partea inferioară se prelungesc pe reazeme, iar barele de la partea superioară, călăreţii se prelungesc dincolo de faţa reazemului cu l/3 din deschiderea liberă a grinzii.

Modelarea structurii de rezistenţă

pentru calcul automat

Caracteristicile celor patru secţiuni din beton

| Secţiunea | Aria [mm2] | I [mm4] | Af [mm2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Stâlp 500*500 | 250000 | 5208.33 | 208333.33 |
| Stâlp 600*600 | 360000 | 10800 | 300000 |
| Gr. Princip. 400*1200 | 480000 | 57600 | 400000 |
| Gr. Acoperiş 250*250 | 125000 | 2604.17 | 104166.67 |

Coordonatele nodurilor structurii de rezistenţă

| Pct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0 | 12 | 21 | 33 | 0 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.2 | 16.5 | 18.7 | 21 | 23.4 | 25.8 | 28.2 | 30.6 | 33 | 0 | 12 | 21 | 33 |
| y | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |

Bc  20  E=27000  N/mm2

G=0.4E=10800  N/mm2

qacoperiş=33.6875  kN/m2

qgr.princip=12.21  kN/m2

qzăpadă=10.5  kN/m2

Dimensionarea grinzii principale curente

Calculul armăturii longitudinale:

Lăţimea activă a plăcii bp rezultă parcurgând următoarele etape:

- lumina între grinzile secundare:2175 mm

Momentul de calcul  este M=714.782 kNm.Acoperirea cu beton este a=35 mm.

Se cunosc:

- Rc – rezistenţa la compresiune a betonului: Rc=12.5 N/mm2 (Beton BC 20);

- Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra=300 N/mm2 (Oţel pc 52);

- hp – grosimea plăcii: hp=90 mm;

- h0 – înălţimea utilă: h0=h-a=1200-35=1165 mm;

Se determină momentul capabil Mp corespunzător situaţiei în care înălţimea zonei comprimate x=hp:

Secţiunea 2-2

Secţiunea 4 – 4:

Secţiunea 1 – 1:

Secţiunea  3 – 3:

Secţiunea 5 – 5:

Conform acestor rezultate propun următoarea armare:

| Secţiune | 1 – 1 | 2 – 2 | 3 – 3 | 4 – 4 | 5 – 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm2 | 648.394 | 2165.96 | 2122.33 | 1106 | 1583.42 |
| Propunere armare | 2Φ 22 | 4Φ 22+2Φ 25 | 4Φ 20+2Φ 25 | 4Φ 20 | 2Φ 20+2Φ 25 |
| mm2 | 760 | 2502 | 2238 | 1256 | 1610 |

Poziţionarea barelor înclinate şi întreruperea armăturilor longitudinale drepte şi înclinate rezultă din planşa :’’Calculul grinzii principale’’, fiind respectate toate prevederile referitoare la acestea.

Dimensionarea armăturii transversale

Dispoziţia adoptată preliminar pentru barele longitudinale, pe baza dimensionării la momentele încovoietoare şi a respectării prevederilor constructive, este arătată în figura de mai jos:

Calculul la forţă tăietoare urmăreşte în acest caz numai dimensionarea etrierilor.Calculul se face pentru jumătatee din grinda principala şi anume în secţiunile semnificative pentru dimensionare:

- Secţiunea ( A ) de la rezemul din stânga al grinzii (armare numai cu etrieri);

- Secţiunea ( B ), situată la distanţa 0.5h de stâlpul central, în stânga şi dreapta  acestuia;

- Secţiunea  ( C ), situată la distanţa 1.5h de stâlpul central, în stânga şi dreapta  acestuia;

- Secţiunea ( D ), situată în câmp, unde forţa tăietoare scade substanţial;

Bara 9 (reazem stânga), secţiunea A-A

Se cunosc:

- Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt=0.95 N/mm2  (beton BC

20);

- Ra – rezistenţa de calcul a armăturii:Ra=210 N/mm2 ( oţel OB 37);

- a – acoperirea cu beton se consideră: a=35 mm;

- h0 – înălţimea utilă: h0=h-a=1200-35=1165 mm;

Forţa tăietoare de calcul în acest caz este: Q=287 kN

Ordinea operaţiilor este următoarea:

■

■	procentul de armare longitudinală:

Aa=760 mm2,		(2 Φ  22),

■	procentul de armare transversală necesară corespunzător etrierilor:

■	se verifică:

rezultă  pe calculat anterior este bun;

■	se alege etrier Φ 8 cu aria secţiunii unei bare: Ae=50.3 mm2;

■	se propune ne=2 ( numărul de braţe verticale ale unui etrier );

■	distanţa între etrieri

etrier Φ 8 / 150

Bara 13  (0.5h=600 mm de stâlpul  central în partea stângă), secţiunea B-B

Se cunosc:

- Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt=0.95 N/mm2  (beton BC

20);

- Ra – rezistenţa de calcul a armăturii:Ra=210 N/mm2 ( oţel OB 37);

- a – acoperirea cu beton se consideră: a=35 mm;

- h0 – înălţimea utilă: h0=h-a=1200-35=1165 mm;

Forţa tăietoare de calcul în acest caz este: Q=367.3 kN

Forţa tăietoare ce urmează a fi preluată de beton şi etrieri este:

,

în care Aai  reprezintă suma ariilor secţiunii barelor înclinate aflate într-un plan înclinat cu unghiul α  la axa grinzii.

Ordinea operaţiilor este următoarea:

■

■

■

■	procentul de armare longitudinală:

Aa=2238 mm2,    (2 Φ  25 +2 Φ 20),

■	procentul de armare transversală necesară corespunzător etrierilor:

■	se verifică:

rezultă  pe calculat anterior este bun;

■	se alege etrier Φ 8 cu aria secţiunii unei bare: Ae=50.3 mm2;

■	se propune ne=2 ( numărul de braţe verticale ale unui etrier );

■	distanţa între etrieri

etrier Φ 8 / 250

Bara 12 (1.5h=1800 mm de stâlpul central în partea stângă) secţiunea C-C

Se cunosc:

- Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt=0.95 N/mm2  (beton BC

20);

- Ra – rezistenţa de calcul a armăturii:Ra=210 N/mm2 ( oţel OB 37);

- a – acoperirea cu beton se consideră: a=35 mm;

- h0 – înălţimea utilă: h0=h-a=1200-35=1165 mm;

Forţa tăietoare de calcul în acest caz este: Q=208 kN

Ordinea operaţiilor este următoarea:

■

etrierii se prevăd constructiv    etrieri  Φ  8 / 300

Bara 14  (0.5h=600 mm de stâlpul  central în partea dreaptă), secţiunea B-B

Se cunosc:

- Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt=0.95 N/mm2  (beton BC

20);

- Ra – rezistenţa de calcul a armăturii:Ra=210 N/mm2 ( oţel OB 37);

- a – acoperirea cu beton se consideră: a=35 mm;

- h0 – înălţimea utilă: h0=h-a=1200-35=1165 mm;

Forţa tăietoare de calcul în acest caz este: Q=223 kN

Forţa tăietoare ce urmează a fi preluată de beton şi etrieri este:

,

în care Aai  reprezintă suma ariilor secţiunii barelor înclinate aflate într-un plan înclinat cu unghiul α  la axa grinzii.

Ordinea operaţiilor este următoarea:

■

■

■

etrierii se prevăd constructiv         etrieri   Φ  8 / 300

Bara 15 (1.5h=1800 mm de stâlpul central în partea stângă) secţiunea C-C

Se cunosc:

- Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt=0.95 N/mm2  (beton BC

20);

- Ra – rezistenţa de calcul a armăturii:Ra=210 N/mm2 ( oţel OB 37);

- a – acoperirea cu beton se consideră: a=35 mm;

- h0 – înălţimea utilă: h0=h-a=1200-35=1165 mm;

Forţa tăietoare de calcul în acest caz este: Q=74.268 kN

Ordinea operaţiilor este următoarea:

■

etrierii se prevăd constructiv    etrieri  Φ  8 / 300

Bara  11 ( câmp ), secţiunea D-D

Se cunosc:

- Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt=0.95 N/mm2  (beton BC

20);

- Ra – rezistenţa de calcul a armăturii:Ra=210 N/mm2 ( oţel OB 37);

- a – acoperirea cu beton se consideră: a=35 mm;

- h0 – înălţimea utilă: h0=h-a=1200-35=1165 mm;

Forţa tăietoare de calcul în acest caz este: Q=47.196 kN

Ordinea operaţiilor este următoarea:

■

etrierii se prevăd constructiv    etrieri  Φ  8 / 300

Dimensionarea  stâlpilor

Armarea longitudinală.

Stâlpii structurii sunt solicitaţi la compresiune excentrică. Stâlpii se dimensionează în secţiunea cea mai defavorabilă, corespunzătoare momentului încovoietor maxim.

Stâlpul marginal ( 50x50 )

Forţa axială corespunzătoare este N=438 kN

Momentul încovoietor de calcul: M=158.37 kNm

Acoperirea cu beton se consideră a=35 mm

Se cunosc:

Rc – rezistenţa la compresiune a betonului: Rc=10.5 N/mm2 (beton BC 200;

Ra – rezistenţa la întindere a oţelulu: Ra=300 N/mm2;

h0 – înălţimea utilă: h0=h-a=500-35=465 mm;

ea – excentricitatea adiţională: ea=20 mm;

Mc – momentul corectat:

ha – distanţa între armăturile comprimată, respectiv întinsă: ha=430 mm;

Deoarece se consideră cazul armării simetrice Aa=Aa’, înălţimea zonei comprimate, x, rezultă din ecuaţia de proiecţie pe axa barei:

Aria necesară de armătură rezultă din ecuaţia de momente în raport cu armătura întinsă:

Procentul minim de armare pe fiecare latură a secţiunii se consideră 0.10 %.

Se alege: Aa=Aa’=603 mm2  (3 Φ 16)

Aria de armătură aleasă se dispune pe toate laturile. Procentul total de armare trebuie să fie mai mare de 0.32 %.

Stâlpul central ( 60x60 )

Forţa axială corespunzătoare este N=854 kN

Momentul încovoietor de calcul: M=122.27 kNm

Acoperirea cu beton se consideră a=35 mm

Se cunosc:

Rc – rezistenţa la compresiune a betonului: Rc=10.5 N/mm2 (beton BC 200;

Ra – rezistenţa la întindere a oţelulu: Ra=300 N/mm2;

h0 – înălţimea utilă: h0=h-a=600-35=565 mm;

ea – excentricitatea adiţională: ea=20 mm;

Mc – momentul corectat:

ha – distanţa între armăturile comprimată, respectiv întinsă: ha=530 mm;

Deoarece se consideră cazul armării simetrice Aa=Aa’, înălţimea zonei comprimate, x, rezultă din ecuaţia de proiecţie pe axa barei:

Aria necesară de armătură rezultă din ecuaţia de momente în raport cu armătura întinsă:

Procentul minim de armare pe fiecare latură a secţiunii se consideră 0.10 %.

Se alege: Aa=Aa’=452 mm2  (4 Φ 12)

Aria de armătură aleasă se dispune pe toate laturile. Procentul total de armare trebuie să fie mai mare de 0.32 %.

Armarea transversală

Stâlpul marginal ( 50x50 )

Se cunosc:

Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt=0.80 N/mm2 (beton BC 25);

Ra – rezistenţa de calcul a armăturii: Ra=210 N/mm2 (oţel OB 37);

La elementele comprimate excentric, rezistenţa de calcul a betonului la întindere, utilizată în calculul la forţă tăietoare se determină astfel:

Forţa tăietoare de calcul este: Q=49.023  kN

■

nu este necesar calculul etrierilor.

Armătura transversală se dispune constructiv. Pe direcţia fiecărei laturi, procentul de armare transversală trebuie să fie  0.1 %. Se alege un etrier perimetral Φ 8 (Ae=50.3 mm2 ) şi un etrier interior Φ 6 (Ae=28.3 mm2)

■	numărul de braţe verticale ale unui etrier: ne=2 (pentru etr perimetral)

ne=1.41 (pt etr neperimetral)

■	procentul de armare transversală:

■	distanţa între etrieri:

ae

Distanţele maxime admise între etrieri:

- distanţa între etrieri pe înălţimea stâlpului trebuie să fie < 15d, (d este diametrul minim al armăturilor longitudinale): ae<15*16=240 mm;

- la stâlpi din zona seismică F: ae<300 mm;

Din aceste condiţii rezultă:  ae=200 mm

Stâlpul central ( 60x60 )

Se cunosc:

Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt=0.80 N/mm2 (beton BC 25);

Ra – rezistenţa de calcul a armăturii: Ra=210 N/mm2 (oţel OB 37);

La elementele comprimate excentric, rezistenţa de calcul a betonului la întindere, utilizată în calculul la forţă tăietoare se determină astfel:

Forţa tăietoare de calcul este: Q=63.66  kN

■

nu este necesar calculul etrierilor.

Armătura transversală se dispune constructiv. Pe direcţia fiecărei laturi, procentul de armare transversală trebuie să fie  0.1 %. Se alege un etrier perimetral Φ 8 (Ae=50.3 mm2 ) şi un etrier interior Φ 6 (Ae=28.3 mm2)

■	numărul de braţe verticale ale unui etrier:ne=2 (pentru etr perimetral)

ne=2 (pentru etr neperimetral)

■	procentul de armare transversală:

■	distanţa între etrieri:

ae

Distanţele maxime admise între etrieri:

- distanţa între etrieri pe înălţimea stâlpului trebuie să fie < 15d, (d este diametrul minim al armăturilor longitudinale): ae<15*12=180 mm;

- la stâlpi din zona seismică F: ae<300 mm;

Din aceste condiţii rezultă:  ae=150 mm

# Text boxes

### Grinzi secundare

250 x 500

### Grinzi principale

400 x 1200

d01=2175 mm

d02=2000 mm